PVDF Film – Material Data Sheet

|  | Units | ASTM Test | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Mechanical |  |  |  |
| Tensile Strength @yield | psi | D882 | 7,550 |
| Elongation @break | % | D882 | 160 |
| Tensile Modulus | psi | D882 | 250,000 |
| Flexural Modulus | psi | D790 | 260,000 |
| Tear Strength - prop. | g/mil | D1004 | 735 |
| Thermal |  |  |  |
| Continuous Use Temp.-UL | °F | - | 265 |
| Heat Deflection Temperature @264 psi | °F | D648 | 244 |
| Melt Temp.-DSC | °F | - | 329-338 |
| Glass Transition Temp. | °F | D3418 | - |
| Flammability |  |  |  |
| UL Rating-UL94 | - | - | VTM-0 |
| L.0.1. | % | D2863 | 43 |
| NBS Smoke | Dmax | E662 | - |
| Electrical |  |  |  |
| Surface Resistivity | Ohms | D257 | >101, |
| Dielectric Strength @.003" | V/mil | D149 | 1,930 |
| Dielectric Constant | 1 KHz | D150 | 8.15-10.46 |
| Dissipation Factor | 1 KHz | D150 | 0.005-0.019 |
| Other |  |  |  |
| Specific Gravity | - | D792 | 1.78 |
| Water Absorption | %/24 hr. | D570 | 0.01 |
| Refractive Index | - | - | 1.42 |
| Haze | % | D1003 | - |
| Area Factor | in 2/Ib/mil | - | 15,480 |

Call Professional Plastics at (800) 966-7767 or

E-Mail sales@proplas.com

Order Online at www.professionalplastics.com